### Ausschreibungstext HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

### TTE®-Wurzelschutz - Bauweise Pflaster 1

ausschließlich für Pkw-Verkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Fassung der Ausschreibungstexte – verfügbar unter www.tte.eu

4/2016

* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von

Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind.

Bedarfsposition

Pos. 1	Bewuchs/Boden* wurzelschonend abtragen fördern lagern* Abtrag-T = ___cm*

Bewuchs und Boden*, wurzelschonend abtragen, durch Absaugen, alternativ in Handarbeit, im Wurzelbereich, fördern und geordnet lagern*, Bodengruppe ___* nach DIN 18915, Abtragtiefe ___cm*, Förderweg bis ___m*, Gesamthöhe des Baumes bis ___m*, Stammdurchmesser bis ___cm*, Kronendurchmesser über ___ bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

m2__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 2	Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen

Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle lagernd*, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort

'....................................................'

vom Bieter einzutragen,

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

t __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 3	Vegetationstragschicht/Bettung Kunststoffgitter überbaubares Baumsubstrat FLL

Vegetationstragschicht und Bettung für lastverteilendes Kunststoffgitter, aus überbaubarem Baumsubstrat nach FLL – Empfehlung für Baumpflanzungen, statisch verdichten,

Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 95 %,

Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/16 bis 0/32, Schichtdicke ___cm*, Mindestüberdeckung über Wurzeln 5 cm, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s.

m² __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 4	Trenngewebe Verlegehilfe Unkrautschutz Kunststoffgitter

Trenngewebe, Verlegehilfe und Unkrautschutz für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang, auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm.

Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges, UV-stabiles Kunststoffgewebe PP, Gewicht 100 g/m², Rollenbreite 3,30 m.

Fabrikat: 	Aquatex

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m² __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 5	Lastverteilendes Kunststoffgitter L/B/D 800x400x60 mm SLW 60

Lastverteilendes Kunststoffgitter, für versickerungsfähigen dickenreduzierten Aufbau, gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer- / Fischgrätverband*, inkl. abrütteln der verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 1,5 - 2 cm, Dehnfugen aus gewaschenem Sand 0/2, zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen.

Eigenschaften:

Gitter aus Recycling-Mischkunststoff, mit umlaufendem kraftschlüssigen Vertikal- und Horizontalverbund (verzahnter Nut-Feder-Verbund), mit T-Auflage, Maße 800 x 400 mm, Plattendicke 60 mm, Wandstärke 20 mm ≥ 14 mm, Gewicht ca. 8,7 kg (ca. 27 kg/m²), Farbe grau, TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, umweltneutral nach DIN 38415-T06 / DIN 38412-L30 / DIN 38412-L33, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.

Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.

Fabrikat: 	TTE®-MultiDrain PLUS

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6	Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter Betonstein L/B/D 74x74x48 mm

Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang, Kunststoffgitter vor dem Setzen mit Pflastersteinen füllen, Fugen dürfen nicht abgesandet werden.

Eigenschaften:

Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1339, Maße L/B/D 74x74x48 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit*, mit Fase, 2-schichtig.

100 Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m².

Fabrikat: 	TTE®-Pflasterstein

Hersteller:	HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

m² __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7	Anschluss Kunststoffgitter mit Pflastersteinfüllung D 6cm Schnittkanten

Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Kunststoffgitter mit Pflastersteinen 74x74x48 mm befüllen, in Schnittbereichen aussanden, Schnittkanten herstellen, mit Trennschleifer und Trennschleifscheibe für Beton.

m__________ EP €_________ GP €___________